УДК 669.018.4; 621.7; 621.18:532.539

А.З. Багерман, канд. техн. наук, руководитель секции

«Судовые энергетические установки»

РосНТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова,

контакт. тел. (812) 710 4011, cpntokrylov@mail.ru

Ключевые слова: Никелевый сплав, ползучесть, окисление, прочность, потеря массы сплавом

Реферат: Ползучесть никелевого сплава есть естественное расширение при высокой температуре при одновременном силовом воздействии и снижении предела пропорциональности сплава в результате окисления. Развитие процесса во времени может быть оценено расчетным путем.

Рубрика: Судовые энергетические установки и их элементы

Ползучесть жаропрочного никелевого сплава – результаты исследования, прогнозная оценка

В работе рассматривается возможность оценки пределов ползучести никелевых сплавов расчетным путем.

Процесс ползучести рассматривается на примере сплавов ЭИ929 и ЭИ826, имеющих и не имеющих в своем составе кобальт.

Рабочая модель процесса ползучести жаропрочного никелевого сплава

Условиями проявления процесса ползучести являются относительно низкое напряжение внешнего воздействия и высокая температура. В настоящей работе к ним добавляется процесс окисления. При температурах выше 700 0 С окисление идет достаточно интенсивно.

Так как по условиям задачи напряжение ниже предела текучести материала, то у материала еще есть возможность удлинятся, оставаясь в пределах пропорциональности, т.е. по линейному закону. Экспериментальные характеристики процесса это подтверждают.

В процессе испытаний или эксплуатации происходит окисление наружного слоя материала, ответственного за прочностные характеристики. В результате чего, снижается прочность и все составляющие ее элементы: проделы пропорциональности, текучести, упругости. Основные возможности удлиняться под действием внешней нагрузки материал имеет на этом этапе процесса. Поэтому сначала рассматривается возможность удлинения материала на величину 0,2% при внешнем воздействии  равном пределу пропорциональности. Дальнейшее увеличение этого напряжения до предела упругости приведет к невозвратной деформации.

Изменение прочностных характеристик материалов в результате окисления наружного слоя происходит за счет потери массы этого слоя без компенсации за счет внутренних слоев [1]. Поэтому расчетное исследование начинается с оценки потери массы в результате окисления. Все исследование ведется при температуре 900 0С с оценкой при температуре 800 и 1000 0С.

..	Как следует из работы [1], прочностные характеристики никелевых сплавов в значительной степени определяются их поверхностным слоем, который в свою очередь включает наружный слой и второй слой. Долее идет различной ширины диффузный слой и остальная часть сплава, которая в процессе эксплуатации или испытаний остается неизменной с исходным химическим составом.

Толщина наружного слоя составляет около 5 - 15 мкм.

Процесс ползучести в настоящей работе будет рассматриваться на базе наружного слоя.

Для удобства рассмотрения наружный слой рассматривается как пластина площадью 1 м2 и толщиной около 12 мкм. При таких условиях масса пластины будет составлять 100 г.,

При любых взаимодействиях со сплавом при температуре 900 0С на воздухе [1, 3] происходит процесс окисления поверхности сплава, который уменьшает массу наружного слоя и его работоспособность. Этот процесс приведен в табл. 1. Примером этого процесса является «привес», появляющийся, как и при испытаниях на жаростойкость, который возникает из-за присоединения к сплаву кислорода в пропорции металл – кислород, как около 2:1.

Таблица 1

Процесс окисления наружного слоя сплава ЭИ929

при температуре 9000С

| №п/п | параметр | Ni | Cr | Cj | Mo | W | Ti | Al | Fe | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состав сплава, q | 54,3 | 10,5 | 14,0 | 5,0 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 5,0 | 100 |
| 2 | Удельный объем металла, г/см3 | 0,12 | 0,14 | 0,112 | 0,097 | 0,052 | 0,40 | 0,37 | 0,126 |  |
| 3 | Объем металла в сплаве, см3 | 6,5 | 1,4 | 1,57 | 0,48 | 0,28 | 0,68 | 1,48 | 0,63 | 13,02 |
| 4 | Относительный объем металлов, vотн. fотн | 0,50 | 0,107 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,11 | 0,048 |  |
| 5 | Скорость окисления металлов г/м2час, wo | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,95 | 4,25 | 2,0 | 2,4 | 1,4 |  |
| 6 | Потери массы металлов, г., ∆q | 11,4 | 3,59 | 3,50 | 1,06 | 1,02 | 1,20 | 3,1 | 0,75 | 25,7 |
| 7 | Новый состав металлов, г. qo | 42,9 | 6,91 | 10,4 | 3,94 | 4,48 | 0,50 | 0,90 | 4,25 | 74,3 |
| 8 | Новый относительный состав наружного слоя, % | 57,7 | 9,3 | 14,0 | 5,5 | 6,0 | 0,67 | 1,2 | 5,7 | 99,9 |
| 9 | Модули σ100 у, МПа | 0,21 | 0,21 | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | 4,0 |  |
| 10 | σ100 = σ100 у * qo, МПа, до «прожига» | 11,4 | 2,2 | 63,0 | 40,0 | 27,5 | 13,6 | 22,0 | 20,0 | 200,0 |
| 11 | σ100 = σ100 у * qo, МПа, после «прожига» | 12,1 | 1,9 | 63,0 | 44,0 | 30,0 | 5,3 | 6,6 | 22,8 | 186,0 |

В  табл. 1 :

в п.1 приведен химический состав сплава ЭИ929 [2].

Далее оценивается объем, занимаемый в сплаве его составляющими металлами, и относительная величина их поверхности fотн, по которой металл может контактировать с кислородом.

В п.5 приведены скорости повреждения отдельных металлов в результате окисления при температуре 900 0С с размерностью г/м2час. Результаты получены при испытаниях на стенде в газовом потоке при относительно короткой экспозиции - несколько часов [3]. Затем они уточнялись при других испытаниях. Потери массы металлов оценивались с помощью следующей зависимости

∆q = Wo*∆τ*Кэ*fотн.					(1)

Где: Wo - потери металла в результате окисления, г/м2час, приведены в таблице 3,

∆τ -   продолжительность испытаний, эксплуатации, час, в рассматриваемых примерах – 100 часов.

Кэо – эффективность окисления, Скорость окисления, приведенная в таблице 3, была получена при кратковременных испытаниях, несколько часов. При длительных испытаниях на поверхности сплава образуется окисная пленка, которая препятствует окислению и снижает среднюю скорость разрушения металла. Этот эффект оценивается с помощью Кэо, который показывает относительную величину скорости окисления по сравнению с показанной в таблице 3 при рассматриваемых условиях (100, 500 часов).

fотн – относительная величина поверхности контакта с кислородом рассматриваемого металла, в долях от 1 м2.

Сумма ∆qi является величиной общих потерь наружного слоя сплава в результате окисления в течение заданного количества часов, например 100, как в табл. 1,

Оценка потери массы ∆q в табл. 1 была выполнена при значении Кэо = 0,12. То есть средняя «эффективность окисления» за 100 часов составляла 12% от представленной в таблице 3.

Основанием к этом послужила реконструкция испытаний по влиянию окисления на прочность сплава IN738L [4].

Испытывались две партий одинаковых образцов из сплава IN738LS на длительную прочность при температурах 700, 800, 900, 1000 0С в атмосфере воздуха. Одна партия испытывалась сразу после изготовления. Другая партия испытывалась после предварительной выдержки в атмосфере воздуха при температуре 1000 0С в течение 200 часов (далее после «прожига»). После «прожига» образцы испытывались при напряжениях, имевших место в первой партии при соответствующей температуре. В результате было получено снижение длительной прочности сплава при 700 0С на 100%, при 800 0С на 100%, при 900 0С на 93%, при 1000 0С на 61 %.

Результаты испытаний показали, что «прожиг» приводит к снижению прочности сплава.  Условия испытаний были характерными для возникновения ползучести. Следовательно, при испытаниях или расчетах пределов ползучести, надо иметь в виду изменения и прочностных характеристик материала.

При расчетной реконструкции этих испытаний оценка потерь массы была выполнена при Кэо = 0,10, что привело к полному совпадению с опытными данными. За 200 часов пребывания при температуре 1000 0С потери массы наружным слоем составили около 30 %.

Результаты, полученные в табл. 1, в сравнении со справочными данными показали правильность принятого выбора коэффициента «эффективности» окисления Кэо.

По результатам обработки опытных данных [2] и расчетов потерь массы различными жаропрочными никелевыми сплавами было получено соотношение ∆q и ∆σпц

∆σпц  = 2,64 *∆q ………………….(2)

Это позволило оценить значение ∆σпцо после 100 часов испытаний с окислением и величину σпцо, как

σпцо, = σпц -  ∆σпц

Если материал за 100 часов удлинится на ∆l = 0,2% при напряжении

σпцо,, то это напряжение может претендовать на значение σ0,2/100.

В исходном состоянии удлинение равное 0,2% может быть получено при напряжении близком к исходному значению σпц. Но по условию оценки предела ползучести это напряжение должно быть меньше исходного и удлинение на 0,2% должно произойти за 100 часов. При этом удлинение должно быть упругим. Такое условие может быть выполнено за счет снижения сопротивления материала внешнему воздействию. В рассматриваемом случае за счет потери части массы наружного слоя сплава и изменения его химического состава. При упругом характере удлинения получается линейная связь между действующим напряжением и удлинением.

100 часов испытаний приводят к снижению сопротивления материала внешнему воздействию в виде σпцо. То есть, если это внешнее воздействие будет равно  σпцо, то будет выполнено условие для оценки предела ползучести в режиме упругого удлинения σ0,2/100.

Принятие при длительности процесса в 100 часов коэффициента Кэо = 0,12 подтвердилось при оценках σ0,2/100 сплавов ЭИ929, ЭИ826, ЖС3-ДК, ЭИ894, ЖС6.  Для сплава ЖС6 КП лучшее решение оказалось при Кэо = 0,10 . Приведенные значения Кэо = 0,10 – 0,12 дали решение по оценке σ0,2/100 близкое к справочным данным при всех рассмотренных температура 800, 900, 950, 1000 0C.

При длительности испытаний 500 часов средняя эффективность повреждений металлов от окисления снизилась и составила Кэ = 0,02 – 0,03 при всех рассмотренных температурах 800, 900, 950, 1000 0С и нашла подтверждение при расчетах  σ0,2/500  сплавов ЖС3-ДК, ЭИ826, ЭИ894, ЭИ929.

В пп 9, 10, 11 оценены пределы длительной прочности сплава до и после «прожига». Для этого использовались модули длительной прочности [5, 6], которые представляют удельные величины длительной прочности каждого металла, отнесенные к одному грамму. Произведения удельного модуля на количество металла в сплаве дает долю прочности, которую несет этот металл - пп 10, 11.  Сумма этих «долей» соответствует прочности всего сплава.

Как следует из табл. 1 и табл. 2, в результате «прожига» прочность сплавов уменьшилась.

При температуре 900 0С снижение прочности составляет до около 50 % [2].

Оценка пределов ползучести в примере в табл. 1 выполнена следующим образом.

В таблице 1 ∆q = 25,7 %. Следовательно ∆ σпц = 67,8%. Новое значение σпц.о = (1,0 - 0,678)*σпц = 0,32 σпц..

Для сплава ЭИ 929 [2] при 900 0C σ0,2 = (400 – 450) МПа, σпц. = (350 – 400) МПа.

Следовательно, σнаг = σпц.о = σ0,2/100  = 0,32 *370,0 = 119 МПа по общей деформации.

Для оценки предельного напряжения по остаточной деформации используется предел упругости через коэффициент 1,1, то есть

σ0,2/100 = 119*1,1 =131 МПа по остаточной деформации. Справочные данные σ0,2/100 = 140 МПа [2].

В табл. 2 приведены расчеты, аналогичные таблице 1 для сплава ЭИ826, не содержащего Co.

Таблица 2

Процесс окисления наружного слоя сплава ЭИ826

при температуре 9000С

| №п/п | параметр | Ni | Cr | Cj | Mo | W | Ti | Al | Fe | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состав сплава | 66,7 | 14,5 | - | 3,2 | 6,0 | 2,0 | 2,6 | 5,0 | 100 |
| 2 | Удельный объем металла, г/см3 | 0,12 | 0,14 | - | 0,097 | 0,052 | 0,40 | 0,37 | 0,126 |  |
| 3 | Объем металла в сплаве, см3 | 8,0 | 2,0 | - | 0,31 | 0,31 | 0,80 | 0,96 | 0,63 | 13,0 |
| 4 | Относительный объем металлов, vотн. fотн | 0,61 | 0,15 | - | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,74 | 0,048 |  |
| 5 | Скорость окисления металлов г/м2час, wo | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,95 | 4,25 | 2,0 | 2,4 | 1,4 |  |
| 6 | Потери массы металлов, г., ∆q | 13,9 | 5,0 | - | 0,70 | 1,02 | 1,44 | 2,13 | 0,63 | 24,82 |
| 7 | Новый состав металлов, г. | 52,8 | 9,5 | - | 2,5 | 4,98 | 0,56 | 0,47 | 4,37 | 75,18 |
| 8 | Новый относительный состав наружного слоя, % | 70,0 | 12,6 | - | 3,3 | 6,6 | 0,7 | 0,6 | 5,8 |  |
| 9 | Модули σ100 у, МПа | 0,21 | 0,21 | 4,5 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,5 | 4,0 |  |
| 10 | σ100 = σ100 у * qo, МПа, до «прожига» | 14,0 | 3,0 | - | 25,6 | 30,0 | 16,0 | 14,3 | 20,0 | 123,0 |
| 11 | σ100 = σ100 у * qo, МПа, после «прожига» | 11,0 | 2,0 | - | 20,7 | 24,9 | 4,7 | 2,6 | 16,8 | 82,0 |

Таблица 3

Скорости окисления металлов, г/м2час

| T,0C | Ni | Cr | Co | Mo | W | Ti | Al | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1,19 | 1,41 | 1,26 | 2,13 | 2,5 | 1,4 | 1,.4 | 1,2 |
| 900 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 2,95 | 4,25 | 2,0 | 2,4 | 1,4 |
| 950 | 2,4 | 3,4 | 3,25 | 3,47 | 5,3 | 2,37 | 2,93 | 1,4 |
| 1000 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 2,75 | 3,46 | 1,4 |

Для сплава ЭИ826 потери массы в результате окисления составили 25 % за 100 часов работы при температуре 900 0С. Следовательно, относительные потери предела пропорциональности будут. ∆ σпц  = 2,64* ∆q, ∆ σпц = 66,0%.

Предел пропорциональности сплава при температуре 900 0С  σпц = (280– 350) МПа [2].

По выполненной оценке -   σ0,2/100  = σпц.о = (1,0 - 0,66)*σпц..= 118 МПа. По справочным данным [2] - σ0,2/100  = (100 – 110) МПа по общей деформации.

σ0,2/100 = 118*1,1 = 130 МПа по остаточной деформации. Справочные данные σ0,2/100 = 115 МПа

Ранее в работе [5] был показан другой способ оценки пределов ползучести никелевых сплавов. Для этого использовался модульный подход, то есть был сформирован модуль из удельных значений сопротивлений внешним воздействиям отнесенный к одному грамму каждого металла входящего в сплав. Оценка той или иной характеристики сплава состояла в умножении модулей на процентное содержания соответствующего металла и арифметического суммирования полученных произведений. Пример такого модульного подхода приведен в настоящей работе при оценке прочности сплавов в таблицах 1 и 2.  Оказалось, что для Ni, Сr, Mo, W, Ti, Al величина модулей не зависит от состава сплава, а зависит только от температуры. Практика использования модульного подхода показала, что для Co и Nb она зависит и от процентного содержания их в сплаве. Чем больше доля Co, тем меньше величина его модуля.

Оказалось, что аналогичное свойство проявляется и при оценке других характеристик сплавов, не только при оценке кратковременной или длительной прочности. Были сформированы модули для оценки предела выносливости [7], для оценки предела малоцикловой прочности [8], для оценки коэффициента теплового линейного расширения [9], для оценки теплопроводности [10].

В работе [5] приведены модули для оценки предела ползучести никелевых сплавов по общей деформации (температуры 700, 800, 900 0С) и для остаточной деформации (температуры 700, 800 0 С). В табл. 4 показан пример оценки с использованием модульного подхода пределов ползучести сплава ЭИ826.

Таблица 4

Оценка предела ползучести сплава ЭИ826 при температуре 8000С, Мпа. Пример модульного подхода

|  | Ni | Cr | Co | Mo | W | Ti | Al | Fe | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль σ0,2/100 по общей деформации | 0,36 | 0,36 | 8,4 | 12,0 | 6,5 | 12,0 | 8,8 | 10,0 |  |
| Модуль σ0,2/100 по остаточной деформации | 0,44 | 0,44 | 10,4 | 14,9 | 8,1 | 14,9 | 10,9 | 12,4 |  |
| Предел σ0,2/100 по общей деформации | 24,0 | 5,2 | - | 38,4 | 39,0 | 24,0 | 22,9 | 50,0 | 203,0 |
| Предел σ0,2/100 по остаточной деформации | 29,3 | 6,4 | - | 47,7 | 48,6 | 28,8 | 32,2 | 75,0 | 269,0 |

По [2] пределы ползучести по общей деформации 210,0  МПа, по остаточной деформации (250 – 260) МПа.

Для построения эпюры процесса ползучести выполняются все действия, описанные выше. Оцениваются изменения деформации материала при известной величине действующего напряжения, см. выше в таблицах 1 и 2.

Пример такого расчета показан в табл. 5.

Таблица 5

Оценка деформации сплава в процессе ползучести при температуре 9000С

| ∆τ, час | Кэо | ∆q, % | ∆ σпц, % | σпц, МПа | σпц,/ ∆ɛ | ∆ɛ, % | σ0,2/100 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,12 | 25,7 | 67,8 | 119,0 | - | 0,2 | 119,0 |
| 60 | 0,17 | 21,8 | 57,6 | 157,0 | 784,0 | 0,152 | - |
| 40 | 0,22 | 18,8 | 49,7 | 186,0 | 930,0 | 0,128 | - |
| 20 | 0,145 | 14,5 | 38,3 | 228,0 | 1138,0 | 0,104 | - |

Оценка параметров эпюры деформации сплава во времени выполняется по зависимостям, использованым при оценке предела ползучести. В этом случае предел ползучести известен. Оценивается положение упругой характеристики при частичном повреждении сплава. Расчеты потери массы ∆q выполняются по формуле (1) при соответствующем коэффициенте «эффективности окисления» Кэо и продолжительности работы(испытаний). ∆ σпц, = ∆q*2,64 по формуле (2).

Отношение σпц,/∆ɛ показывает положение упругой характеристики после соответствующей продолжительности испытаний если ∆ɛ = 0,2% относительного удлинения. Относительное удлинение в рассматриваемый момент ∆ɛ = σ0,2/100 /( σпц,/ ∆ɛ).

При оценке предела ползучести жаропрочных никелевых сплавов при температурах 800, 950, 1000 0С могут быть использованы значения Кэо, принятые для температуры 900 0С

Заключение

- Результаты исследования показали, что ползучесть является естественным процессом удлинения материала под влиянием температуры и силового воздействия при одновременном снижении предела пропорциональности сплава в результате его ускоренного окисления под влиянием высокой температуры.

- В результате предел ползучести по общей деформации получается близким (равным) пределу пропорциональности сплава после окисления его поверхности, а по остаточной деформации пределу упругости, то есть на около 10 % больше σпц.о.

- Прочность сплава в результате окисления при температуре 900 0С снижается на величину до 50 %.

-Полученные зависимости процесса ползучести позволяют построить развитие этого процесса во времени.

Литература

- Багерман А.З., Заводов С.А., Леонова И.П. Исследование характеристик сплава СДП1 при работе в составе защитного покрытия // Тяжелое машиностроение, 2025. № 9, с. 21-27.

- Справочник по авиационным материалам. Т. 111 Коррозионностойкие и жаропрочные стали и сплавы. «Машиностроение», М. 1965, 632 с.

- Багерман А.З.,  Хорошев В.Г., Леонова И.П. Прогнозная оценка статической прочности жаропрочных сплавов при изменении температуры, длительности эксплуатации и окислении //Тяжелое машиностроение,2019, №9, с.36-40.

- Коломыцев П.Т. Газовая коррозия и прочность сплавов / М.: Металлургия. 1984. 216 с.

- Багерман А.З. Прогнозная оценка пределов длительной прочности, выносливости и механических свойств сплавов на основе никеля //Морской Вестник, 2021, № 4, с.62-64.

- Багерман А.З., Заводов С.А., Леонова И.П. Модульный подход к оценке прочностных и других характеристик жаропрочных никелевых сплавов на основе их химического состава //Вестник РГАТА имени П.А.Соловьева. 2023, № 2(65), с. 27-28.

- Багерман А.З., Живушкин А.А. Исследование конструктивной усталостной прочности лопаток турбин с использованием прогнозирования высокотемпературного предела вынослив ости жаропрочных сплавов на основе никеля //Тяжелое машиностроение, 2022, № 1-2, с 7-9.

- Багерман А.З. Объединение малоцикловой усталости и выносливости никелевых сплавов //Морской Вестник, 2024, № 1, с.60-61.

- Багерман А.З., Леонова И.П. и др. Модульный подход к оценке коэффициента теплового линейного расширения и модуля нормальной упругости жаропрочных сплавов //Судостроение, 2022, № 4, с.31-32.

- Багерман А.З., Киршина А.А. и др. Модульный подход к оценке и прогнозированию характеристик теплообмена жаропрочных сплавов на никелевой основе //Судостроение, 2020, № 5, с. 37-41.